특 기 시 방 서

공사명: 부산시 북구 덕천동 은마아파트 재도장 공사 및

창틀 실리콘 공사

1. 내`외부 수성페인트

*계링작업-펌프작업-크랙보수작업-코킹작업-수성칠작업-청소

1)계링작업: 시공해야할 부분의 유해한 부착물, 낡은 도막,        먼지 등 불순물을 철해라 및 철솔 등으로 완전히 제거하고      일어날 수 있는 구도막은 완전히 계링한다.

2) 펌프작업: 펌프로 외벽을 물청소하여 먼지를 제거한다.

3) 크랙보수작업

(각 업체의 전문 시공방법이 있으면 시방서에 명기)

0. 벽면에 실 금이 간 부분은 철저히 처리한다.

0. 3mm이상 큰 금이 가서 누수방지가 불가능한 부분은          그라인더로 V커트한 면을 붓으로 깨끗이 청소한 다음         1차 프라이머를 도포한다.

0. 프라이머가 경화된 후에는 탄성무기질 크랙보수제를 완전       충진시켜 누수가 되지않도록 방수 처리한다.

0. 최종 면 처리는 아크릴 수용성 퍼티로 벽면과 동일하게        표면처리 후 도장한다.

4) 수성 칠 작업

0. 소재 표면에 붙어있은 낡은 도막은 해라로 제거 후            믹싱을 도장한다.

0. 1차 도장은 지정 재료로 지정 색상으로 시공한다.

0. 2차 도장은 1차도장이 완전히 건조한 후(1일 후)             지정재료 및 지정색으로 마감한다.

0. 감독관의 검사에 의해 은폐상태 불량시는 은폐될 때까지       재시공해야 한다.

0. 부위의 크랙, 결로, 박리, 박락현상은 완전 정비 후            도장한다.

0. 3층 지붕은 우레탄으로 칠한다.

2. 그래픽 작업

당 아파트 입주민이 지정한 도안으로 작업한다.

3. 청소작업

작업 중 유리 또는 방충망, 알리미늄새시, 벽, 바닥 등에       페인트가 묻었을 경우 신나, 기름걸레, 물 등을 이용하여      깨끗이 청소하여야 하고, 다른 시설물 및 수목에 페인트가     묻지 않도록 주의해야 한다.

4. 계단

기존 수성페인트 1회 도포 후 광택제 도포로 마감한다.

5. 가스배관

1) 브라켓 부위의 녹을 제거한다.

2) 광명단(하도) 1회 칠한 후 도료로 마감한다.

6. 조합페인트 및 광명단

*계링작업-녹막이 작업-정벌칠작업-청소작업

1) 계링작업: 먼지 녹슨 곳, 기타 불순물을 철해라 및           와이어브러쉬, 빼퍼 등으로 제거하고, 기름이 묻은 부분은     신나 등으로 닦아내어 도장에 지장이 없다고 인정 할         때까지 완전히 제거한다.

2) 녹막이 작업: 완전히 계링작업이 끝난다음 그 부위에          광명단을 바른다.

3) 정벌작업: 녹막이 페인트칠이 끝난 다음 12시간이상 경과     후 정벌 칠 작업을 한다.

4) 청소작업: 작업 중 벽, 바닥, 주위에 작업으로 인하여         페인트가 묻었을 때는 기름걸레, 신나, 물등을 사용하여       깨끗이 청소한다.

7. 외관담벽 재도장

크랙등 부위를 철저히 정비하여 도장 작업시 붓 또는 롤러를   사용하서 지정색으로 도장한다.

8. 주차선: 현재 선에 따라 도장한다.

9. 락카(우편함 등)

* 퍼티작업-페퍼작업-테이프작업-스프레이 작업

1) 퍼티작업: 파인부분을 퍼티로 매운다.

2) 빼퍼작업: 고운 빼퍼로 면이 고르게 갈아낸다.

3) 테이프 작업: 락카칠이 묻어서 안될 부위는 종이 또는        비닐로 잘 덮는다.

4) 스프레이 작업: 락카가  흐르지 않고 완전 은폐가 되도록     골고루 뿌려준다.

10. 낙서방지용 페인트

* 계링 및 퍼티작업-보강작업(부실부분)-낙서방지작업-청소

1)계링 및 파티작업: 수성페인트 작업과 동일

2) 보강작업: 면이 부실해서 일어날 염려가 있을 부위에         바인더 종류를 발라준다.

3) 낙서방지작업: 보강작업이 끝난 부분을 로라 또는 붓으로     바닥에 떨어뜨리지 않게 골고루 발라준다.

11. 기타 도장방법

1) 균열이 심한 부분은 실리콘 충진 작업 후 24시간 경과 후     (몰탈 마감) 도장공사를 하여 색상의 변화가 없게 세밀히      시공해야 한다.

2) 수성도장의 코팅부분은 바인더 종류를 바른 후 전체면을      붓 또는 로울러로 빠진 부분이 없도록 고르게 바르고 칠이     흘러내리거나, 거품이 생기지 않도록 한다.

3) 복도, 계단 등의 하단 부위는 낙서방지용 페인트를            사용해야 한다.

4) 도장 후 점검하여 부실된 부분은 수정작업을 한 후 재도장      하도록 하여야한다.

5) 앞, 뒤 베란다 철새시와 철재의 모든 녹은 그라인드,          샌드페이퍼, 해라, 철솔 등으로 녹을 제거한 후 녹막이        페인트를 바른다.

6) 기름, 흙, 각종 스티커, 기타 불순물을 완전히 제거하고        나서 칠을 해야 한다.

7) 모든 도장은 바탕면을 완전히 건조시킨 후 도장해야 한다.

12. 도장조건

* 다음과 같은 상태하에서는 도장작업을 할 수 없다.

1) 기온이 5도이하일 때

2) 습도가 80%이상일 때

3) 도장이 건조하는 시간 전 강우의 우려가 인정될 때

4) 철재표면에 습기가 있을 때

5) 기타 감독자가 부적당하다고 인정할 때

13. 옥상 옥탑 및 물탱크 상단, 3층 지붕

우레탄 방수 시공한다.